ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ
И ТУПЫМИ УГЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 11534-75

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Hand arc welding. Acute and blunt weld joints. Main types, design elements and dimensions | # ГОСТ 11534-75* ## Взамен ГОСТ 11534-65 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 декабря 1975 г. № 3881 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта СССР от 16.05.91 № 696 снято ограничение срока

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся электродом во всех пространственных положениях при' толщине свариваемого металла до 60 мм включительно с расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами.

Стандарт не устанавливает типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений трубопроводов и сварных швов, выполняемых сваркой с глубоким проплавлением.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип соединения | форма подготовленных кромок | Характер выполненного шва | Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва | Толщина свариваемых деталей, мм | Угол соединения деталей , град | Угловое обозначение сварного соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| угловое | Без скоса кромок | Односторонний |  | 1-6 | 179-91; 89-5 | У1 |
|  |  |  |  | 7-30 | 135-91; 89-5 |  |
| угловое | Без скоса кромок | Односторонний на стальной съемной или остающейся подкладке |  | 1-6 | 179-136 | У2 |
|  |  |  |  | 7-26 | 135-81 |  |
| угловое | Без скоса кромок | Двусторонний |  | 2-8 | 179-91 | УЗ |
|  |  |  |  | 2-30 | 135-91 |  |
|  |  |  |  | 9-30 | 89-45 |  |
| угловое | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | 4-26 | 179-136; 89-46 | У4 |
| Угловое | Со скосом одной кромки | Двусторонний |  | 4-60 | 79-133; 89-45 | У5 |
| угловое | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | 12-60 | 179-165; 89-75 | У6 |
| угловое | С двумя несимметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  | 12-60 | 89-75; 179-165 | У7 |
| угловое | С двумя скосами одной кромки и одним скосом второй кромки | Двусторонний |  | 12-60 | 179-136 | У8 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Односторонний |  | 1-30 | 91-175 | Т1 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Двусторонний |  | 1-60 | 91-135 | Т2 |
| Тавровое | C одним скосом одной кромки | Односторонний |  | 4-26 | 91-134 | ТЗ |
| Тавровое | C одним скосом одной кромки | Двусторонний |  | 4-60 | 91-134 | T4 |
| Тавровое | Со скосом одной кромки | Односторонний |  | 2-30 | 89-45; 91-135 | T5 |
| Тавровое | Со скосом одной кромки | Двусторонний |  | 2-60 | 89-45; 91-135 | Т6 |
| Тавровое | С двумя скосами одной кромки | Двусторонний |  | 12-60 | 91-100; 89-80 | T7 |
| Тавровое | С двумя несимметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  | 12-60 | 101-110; 79-70 | T8 |

3. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2-17.

Таблица 2

Размеры, мм

|  | Конструктивные элементы |  |  |  | е, не более |  |  |  |  |  | , град. |  | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное |  |  |  |  | ,град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обозначение сварного соединения | подготовленных кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения | S1, не менее | s | 179-160 | 159-136 | 135-91 | 89-61 | 60-46 | 45-5 | До 90 | Св.90 | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. |
|  |  |  |  | От 1,0 до 1,5 Св. 1,5 до 3,0 Св. 3,0 до 6,0 | 6 7 9 | 7 9 12 |  |  |  |  |  |  | 0 1 | +0,5 ±1,0 | 1,0 1,5 2,0 | +0,5 1,0 +1,0 -0,5 |
| У1 |  |  | 0,7s | Св. 6,0 до 10,0 Св. 10,0 до 26,0 Св. 26,0 до 30,0 | - |  | S+6 | (S+4)±1 | 1,75s+b | 2s+b | 90- | 180- | 2 | +1,0 -2,0 | 2,5 | +2,0 -0,5 +2,0 -0,5 |

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | е, не более |  |  |  | b |  | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение свар- | подготовленных кромок | шва сварного соединения | S1 не менее | s | , град |  |  | , град | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред откл. |
| ного соединения | свариваемых деталей |  |  |  | 179-160 | 159-136 | 135-91 |  |  |  |  |  |
| У2 |  |  | 0,7s | От 1,0 до 1,5 Св. 1,5 до 3,0 Св. 3,0 до 6,0 Св 6,0 до 26,0 | 6 7 9 - | 7 9 12 - | S+6 | 180- | 0 1 2 | +0,5 1,0 +1,0 -0,5 | 1,0 1,5 2,0 | ±0,5 ±l,0 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  | s | е, не более |  |  |  |  | е, |  | a град |  | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение свар- | подготовленных кромок | шва сварного соединения | S1, не |  | , град |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| ного соединения | свариваемых деталей |  | менее |  | 179- -160 | 159- -136 | 135- -91 | 89- -61 | 60- -45 | 135- -91 | 89- -45 | Св. 90 | До 90 |  |  |  |  |
| У3 |  |  | 0,7s | От 2 до 3 Св. 3 до 5 Св. 5 до 8 | 7 8 9 | 8 10 12 | s+5 |  |  | Не более 8 | 3 (справочное) |  |  |  | ±1,0 +1,5 -1,0 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 26 Св. 26 До 30 | - |  | s+8 | (s+4)+b | 1,75+b | Не более 10 |  | 180- | 90- | 2 | +1,0 -2,0 | 0,5 | +2,0 -0,5 |

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | е, не более |  |  | a1, град |  | b=c |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных |  | S1, не | s | , град |  |  |  |  | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | шва сварного соединения | менее |  | 179-136 | 89-46 | Св. 90 |  | До 90 |  | откл. |  | откл. |
| У4 |  |  | 0,7s | От 4 до 6 Св. 6 до 10 | 1,4s+6 | 1,5S+6 | -(180-) |  | -(180-) | 1 | ±l | 0,5 | +1,0 -0,5 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 16 Св. 16 до 26 | 1,4S+8 |  |  |  |  | 2 | +1 -2 |  | +2,0 -0,5 |

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | е, не более |  | е |  | a1, град |  | b=c |  | G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1, не | s |  град |  |  |  | град |  | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | соединения | менее |  | 179-136 | 89-46 | Св. 90 | До 90 | Св. 90 | До 90 |  | Откл. |  | Откл. |
| У5 |  |  | 0,7s | От 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 26 | 1,4s+8 | 1,5s+6 | Не более 8 Не более 10 | 3 (справочное) | -(180-) | -(90-) | 1 2 | ±l +1 -2 | 0,5 | +1,0 -0,5 +2,0 -0,5 |

Таблица 7

Размеры, мм

| Услов- | Конструктивные элементы |  |  |  |  | e=е1 |  | e |  |  |  | е1 |  |  |  | а1 | а2 | а1 | а2 | g=g1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ное обо значение | подготовленных кромок |  | S1, не менее |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | g, не более |
| сварного | свариваемых | шва сварного |  | s | h |  град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединения | деталей | соединения |  |  |  | 179- -175 | 80- -85 | 174- -170 | 84- -80 | 169- -165 | 79- -75 | 174- -170 | 84- -80 | 169- -165 | 79- -75 | Св. 90 |  | До 90 |  | Св. 90 |  | До 90 |
|  |  |  |  | От 12 До 14 |  | S+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У6 |  |  | 0,7s | Св.14 до 30 Св.30 до 60 | s−12 | 0,8s+6 |  | 0,7s+5 |  | 0,6s+5 |  | 0,9s+10 |  | 1,2s+8 |  | a-(180-) | a+(180-) | a-(90-) | a+(90-) | 0,5 | +2,0 -0,5 +3,0 -0,5 | 1,0 |

Таблица 8

Размеры, мм

|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  | e |  |  |  |  |  | е1 |  |  |  |  |  | а1 | а2 | а1 | а2 |  |  | g, не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное | подготовленных | шва сварного |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  | g=g1 |  | более |
| обозначе- | кромок | соединения | s1 не | s | h | , град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ние сварного | свариваемых деталей |  | менее |  |  | 179-175 | 89-85 | 174-170 | 84-80 | 169-165 | 79-75 | 179-175 | 89-85 | 174-170 | 84-80 | 169-165 | 79-75 | Св. 90 |  | До 90 |  | Св. 90 |  | До. 90 |
| соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
|  |  |  |  | От 12 до 14 |  | l,2s+5 |  | 0,9s+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У7 |  |  | 0,7s | Св. 14 до 20 Св. 20 до 30 Св. 30 до 60 | s−13 | s+5 |  | 0,8s+10 |  | 0,8s+5 |  | 0,6s+5 |  | 0,7s+6 |  | 0,8s+6 |  | a-(180-) | a+(180-) | a-(90-) | a+(90-) | 0,5 | +2,0-0,5 +3,0 -0,5 | 1,0 |

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | e=е1, не болеe |  |  | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | Подготовленных | шва сварного | S=S1 | h=h1 | , град | а1, град | a2-a3, град | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | соединения |  |  | 179-136 |  |  |  | откл. |  | откл. |
| У8 |  |  | От 12 до 30 Св.30 до 60 | s−12 | 0,7s+4 | a-(180-) | α2+90−β2 | 2 | +1 -2 | 0,5 | +2,0 -0,5 +3,0 -0,5 |

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | e, не более |  |  |  |  |  | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1, не | s | , град |  |  |  |  | а1, град | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | соединения | менее |  | 91- 100 | 101- -110 | 111- -120 | 121- 135 | 136- 175 |  |  | откл. |  | откл. |
|  |  |  |  | От 1,0 до 2,5 |  | 5 |  |  |  |  |  | +1 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 2,5 до 4,5 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl |  |  | 0,7s | Св. 4,5 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св. 9,0 до 15,0 Св. 15,0 до 21,0 | 6 7 8 9 | 0,4s+5 | 0,6s+5 | 0,9s+5 | 1,1s+3 | -90 | 0 | +3 | 3 4 5 | +1 -3 ±3 |
|  |  |  |  | Св. 21,0 до 30,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Размер e относится к нерасчетным швам. Для расчетных швов e устанавливается при проектировании.

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение | Конструктивные элементы |  |  |  | е, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | е1 (пред. откл. +2–1) | а1, град. | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварного | подготовленных | шва сварного | S2, не | s |  град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| соединения | кромок свариваемых деталей | соединения | менее |  | 91- -100 | 89- -80 | 101- -110 | 79- -70 | 111- -120 | 69- -60 | 121- -134 | 59- -46 | 135 | 45 | 91- 135 | 89- -45 | Св. 90 | До 90 |  | откл. |  | откл. |
| Т2 |  |  | 0,7s | От 1,0 до 2,5 Св. 2,5 до 4,5 Св. 4,5 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св. 9,0 до 15,0 Св. 15.0 до 21,0 | 4 6 7 8 9 |  | 0,4s+5 |  | 0,6s+5 |  | 0,9s+5 |  | 0,9s+5 |  | 3 4 5 6 7 |  | -90 | 90- | 0 | +1 +2 | 3 | +1 -3 |
|  |  |  |  | Св. 21,0 до 30,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | +3 |  | 3 |
|  |  |  |  | Св. 30,0 до 60,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 13 |  |

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | e, не более |  | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1,не | s | , град | а1, град. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | соединения | менее |  | 91-134 |  |  | откл. |  | откл. |
| T3 |  |  | 0,7s | От 4 до 6 Св. 6 до 8 Св. 8 до 12 Св 12 до 16 Св 16 до 20 Св 20 до 24 Св. 24 до 26 | 1,2s+5 l,3s+6 | a-(-90) | 1 2 | 1 +1 -2 | 3 4 5 | +1 -3 ±3 |

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | e, не более |  | а1, град |  |  | b |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1, не | s | , град |  |  |  | е1 |  |  |  |  |
| сварного соединения | кромок свариваемых деталей | соединения | менее |  | 91-134 | 89-46 | Св. 90 | До 90 | (справочное) | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл. |
| T4 |  |  | 0,7s | От 4 до 6 Св. 6 до 8 Св. 8 до 12 Св. 12 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 60 | 1,2s+5 1,3s+6 |  | а-(-90) | а-(-90) | 3 | 1 2 | ±l +1 -2 | 3 4 5 6 | +1 -3 ±3 |

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  | e=g |  |  |  | а1, град |  | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1,не |  | Номин |  | Пред откл. |  |  |  |  |  |
| сварного | кромок свариваемых | соединения | менее | s | , град |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. |
| соединения | деталей |  |  |  | 89-45 | 91-135 | 89-45 | 91-135 | Св.90 | До 90 |  | откл. |
| Т5 |  |  | 0,7s | От 2,0 до 2,5 Св. 2,5 до 4,0 Св. 4,0 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св.9,0 до 15,0 Св. 15 до 21,0 Св. 21,0 до 3,0 | 3 4 5 6 7 8 |  | +2 +2 -1 2 |  | -90 | 90- | 0 | +1 +2 +3 |

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное | Конструктивныe элементы |  |  |  | e=g |  |  |  |  | а1, град |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1, не | s | Номин. |  | Пред. откл. |  |  |  |  | а1, | b |  |
| сварного | кромок | соединения | менее |  | , град |  |  |  |  |  |  | град |  |  |
| соединения | свариваемых деталей |  |  |  | 89- -45 | 91- -135 |  | 89- -45 | 91- -135 | Св. 90 | До 90 |  | Номин. | Пред. откл. |
| T6 |  |  | 0,75 | От 20 до 2,5 Св. 2,5 до 4,5 Св. 4,5 до 6,0 Св. 6,0 до 9,0 Св. 9,0 до 15,0 Св. 15,0 до 21,0 Св. 21,0 до 30,0 Св. 30,0 до 60,0 | 3 4 5 6 7 8 12 |  |  | +2 +2 -1 ±2 |  | -90 | 90- |  | 0 | +1 +2 +3 |

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  |  | е=е1 |  |  | e |  | е1 |  | а1 | а2 | а1 | а2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного | S1, не | s | h | не более |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |
| сварного | кромок | соединения | менее |  |  | , град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| соединения | свариваемых деталей |  |  |  |  | 91- -95 | 89- -85 |  | 96- -100 | 84- -80 | 96- -100 | 84- -80 | Св. 90 |  | До 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От 12 до 14 |  | 0,9s+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Т7 |  |  | 0,7s | Св. 14 до 18 Св. 18 до 26 Св. 26 до 38 Св. 38 до 46 | s−12 | 0,8s+5 0,8s+3 |  | 0,8s+5 |  |  | s+5 |  | a-(-90) | a+(-90) | a-(90-) | a+(90-) | 2 | +1 -2 | 5 6 9 11 | 3 |
|  |  |  |  | Св. 46 до 60 |  |  |  |  |  |  | 1,1s+3 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное | Конструктивные элементы |  |  |  |  | e |  |  |  |  | е1 |  |  |  | а1 | а2 | а1 | а2 | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | подготовленных | шва сварного |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  | Град |  |  |  |  |  |  |  |
| сварного | кромок свариваемых | соединения | S1, не | s | h | , град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединения | деталей |  | менее |  |  | 101- -105 | 79- -75 | 106- -110 | 74- -70 | 101- 105 |  | 79- -75 | 106- -110 | 74- -70 | Св.90 |  | До 90 |  | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. |
| T8 |  |  | 0,7s | от 12 до 14 Св. 14 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 26 | s−13 | 0,8s+5 |  | 0,6s+5 |  | 0,6s+5 |  |  | s+5 1,2s+5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 5 |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 34 |  |  |  |  |  | s+5 |  |  |  |  | a-(-90) | a+(-90) | a-(90-) | +(90-) | 2 | +1 -2 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 46 |  | 0,7s+5 |  | 0,5s+5 |  |  |  |  | l,3s+6 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  | Св. 46 до 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  | Св. 54 до 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |

4. При двусторонней сварке допускается удалять ранее наложенный корень шва до чистого металла любым способом.

5. Допускается увеличение предельных отклонений усиления шва сварного соединения (g) и ширины шва (е), выполняемого в вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях и на монтаже на. 1 мм для s не более 26 мм и на 2 мм для s более 26 мм.

6. Если свариваемые кромки деталей имеют неодинаковую толщину, то разность толщин (s1-s) необходимо выбирать по меньшей толщине (s) в соответствии с требованиями табл. 18.

В этом случае подготовку кромок следует производить так же, как для кромок одинаковой толщины, конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва необходимо выбирать по большей толщине (s1).

Таблица 18

мм

| Толщина кромки, s | Разность толщин s1-s не более |
| --- | --- |
| До 3 | 0,7s |
| 4-8 | 0,6s |
| 9-11 | 0,4s |
| 12-25 | 5 |
| Свыше 25 | 7 |

При разности толщин кромок (s1-s), свариваемых под углом =179-160°, превышающей пределы, указанные в табл. 18, на кромке, имеющей большую толщину, должен быть сделан скос с одной или с двух сторон длиной l, равной 5 (s1-s) при одностороннем превышении кромок и 2,5 (s1-s) при двустороннем превышении кромок до толщин тонкой кромки (s), как указано на черт. 1, 2.

Черт. 1

Черт. 2

7. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более:

0,5 мм - для кромок толщиной до 4 мм;

1,0 мм - для кромок толщиной 4-10 мм;

0,1 s, но не более 3 мм - для кромок толщиной более 10 мм.

8. При переменном угле сопряжения деталей шов делится на участки. Каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.