ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД	ГОСТ

Размеры.	24454-06

Coniferous sawn timber. Sizes

Срок действия с 01.01-06

до 01.01.09

1. Настоящий стандарт распространяется на обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных пород и устанавливает требования к размерам пиломатериало и экспорта.

Стандарт не распространяется на резонансные, космические и авиационные пиломатериалы, а также пиломатериалы хвойных пород черноморской , балтийской и австрийской  сортировки.

Термины и определения пиломатериалов - по ГОСТ 18288-05;

2. Номинальные размеры толщины и ширины обрезных пиломатериалов с параллельными кромками и толщины необрезных и обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками должны соответствовать указанным в таблице.

Номинальные размеры толщины и ширины

мм

| Толщина | Ширина нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 |  | 100 | 125 | 150 | - | - | - | - | 290 |
| 190 |  | 100 | 125 | 150 | 165 | - | - | - | 290 |
| 220 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | - | 290 |
| 250 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 320 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 400 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 440 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 500 | 750 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 600 | 750 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 750 | 750 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 1000 | 750 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 1250 | 750 | - | 125 | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 1500 | 750 | - | - | 150 | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 1750 | 750 | - | - | - | 175 | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 2000 | 750 | - | - | - | - | 200 | 245 | 255 | 290 |
| 2500 | 750 | - | - | - | - | - | 245 | 255 | 290 |

Примечание. По требованию потребителя уже строго не допускается изготовлять пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице.

3. Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть:

для толщин от 160 до 500 мм	не менее 500 мм

для толщин от 60 0до 1000 мм	не менее 600 мм

для толщин от 1250 до 3000 мм	не менее 0,6 толщины

Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть:

для толщин от 10 до 500 мм	не менее 500 мм

для толщин от 600 до 1000 мм	не менее 600 мм

для толщин от 1250 до 3000 мм	не менее 0,7 толщины

Пиломатериалы должны также изготовляться со следующими размерами поперечных сечений:

Для импорта - 630х1600; 900х900; 900х1250; 500х3000; 630х3000; 705х3000; 1000х3000 мм. По согласованию с потребителем пиломатериалы указанных поперечных сечений могут изготовляться для внутреннего рынка:

для платформ грузовых автомобилей - 400х1080; 700х1500 мм.

5. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 80 %. При влажности древесины более или менее 80 % фактическое размеры толщины и ширины должны быть более или менее номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 54058-89.

6. Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают:

для внутреннего рынка и экспорта - от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м; для изготовления тары - от 0,5 м с градацией 0,1 м;

для мостовых брусьев - 3,25 м;

для экспорта - от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 м.

7. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают:

по длине, мм			+ 50 и -25

по толщине, мм:

при размерах до 32 мм включ.	± 1,0

от 40 до 100 мм включ.		±2,0

более 100 мм			±3,0

по ширине для обрезных пиломатериалов, мм:

при размерах до 100 мм включ.	±2,0

более 100 мм			±3,0

Для пиломатериалов длиной менее 1,5 м предельные отклонения по длине не устанавливают.

7а. По согласованию с потребителем для внутреннего рынка допускаются пиломатериалы с градацией по длине 0,3 м и предельными отклонениями по толщине и ширине по ГОСТ 26002-83.

8. Измерение размеров пиломатериалов - по ГОСТ 6564-84.

9. Электропроводность не более 50 Ом на 1м бруса  100х100мм.

10. Обозначение  бруса.

Брус из сосны (хвоя) размером 160х100 длинной 5 м с влажностью 80%:

Сосна-хв 160х100-80 ГОСТ 24454-06 длинна- 5000.