ГОСТ 30340-95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Стромкомпозит" Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие голосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Госстрой Киргизской Республики |
| Республика Молдова | Минархстрой Республики Молдова |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 22 февраля 1996 г. № 18 — 12

4 ВЗАМЕН ГОСТ 20430-84 и ГОСТ 16233-77

ГОСТ 30340-95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ

Технические условия

Asbestos-cement corrugated sheets.

Specifications

Дата введения 1996—09—01

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные волнистые листы (далее — листы) и детали к ним, предназначенные для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает обязательные требования, изложенные в разделах 6, 7, подразделах 4.2, 4.3, 8.2, пунктах 3.2, 3.4 — 3.7, 4.1.2 — 4.1.4, 4.4.2, 8.1.3 — 8.1.5.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытании на горючесть

ГОСТ 30301-95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки

# 3 ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1 По форме поперечного сечения (профилю, рисунок 1) листы изготавливают двух видов, определяемых высотой и шагом волны; обозначение профиля листа — 40/150; 54/200, где в числителе указана высота, а в знаменателе — шаг волны в миллиметрах.

А

Б

Рисунок 1 — Форма поперечного сечения волнистого листа

3.2 Основные размеры листов должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

| Íàèìåíîâàíèå ðàçìåðà | Номин. размер листов профиля |  | Пред. откл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40/150 | 54/200 |  |
| Длина L | 1750 | 1750 | ± 15 |
| Ширина В: |  |  |  |
| — 6-волнового листа | — | 1125 |  |
| — 7- волнового листа | 980 | — | +10 -5 |
| — 8- волнового листа | 1130 | — |  |
| Толщина t | 5,8 | 6,0; 7,5 | +1,0 -0,3 |
| Высота волны: |  |  |  |
| — рядовой h | 40 | 54 | +4 -3 |
| — перекрывающей h1 | 40 | 54 | +4 -5 |
| — перекрываемой h2 | 32 | 45 | +4 -6 |
| Ширина перекрывающей кромки b1 | 43 | 60 | ±7 |
| Ширина перекрывающей кромки b2* | 37 | 65 | — |
| Шаг волны s* | 150 | 200 | — |
| * Размеры приведены как справочные и не являются браковочными. |  |  |  |

3.3 Форма деталей и их сокращенное обозначение приведены на рисунках 2 — 5 и в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование детали | Сокращенное обозначение детали к листам профиля |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40/150 | 54/200 |
| Коньковая перекрываемая | КС-1 | КУ-1 |
| Коньковая перекрывающая | КС-2 | КУ-2 |
| Упрощенная коньковая перекрываемая | УКС-1 | УКУ-1 |
| Упрощенная коньковая перекрывающая | УКС-2 | УКУ-2 |
| Равнобокая угловая | PC | РУ |
| Лотковая | ЛС | ЛУ |

Рисунок 2 — Коньковые детали

Рисунок 3 — Упрощенные коньковые детали

Рисунок 4 — Равнобокая угловая деталь

Рисунок 5 — Лотковая деталь

3.4 Основные размеры деталей должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

| Сокращенное обозначение детали | Длина L ±10 | Ширина В ±10 | Толщина t +1,0 -0,3 | Высота рядовой волны h ±3 | Высота перекрывающей волны h1 ±3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-1 |  | 380 | 7,5 | 40 | 46 |
| КС-2 | 1130 | 385 |  |  |  |
| УКС-1 |  | 330 |  |  |  |
| УКС-2 |  |  | 5,8 | - | - |
| PC | 1750 | 300 |  |  |  |
| ЛС |  | 405 |  |  |  |
| КУ-1 | 1125 | 380 |  | 54 | 60 |
| КУ-2 |  | 385 |  |  |  |
| УКУ-1 | 1310 | 440 | 7,5 |  |  |
| УКУ-2 |  | 445 |  | - | - |
| РУ | 1750 | 300 |  |  |  |
| ЛУ |  | 405 |  |  |  |

3.5 Листы и лотковые детали должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 15 мм.

3.6 Продольные кромки листов, лотковых и равнобоких угловых деталей должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности не должно быть более 10 мм.

3.7 Условное обозначение листов и деталей должно состоять из:

- обозначения профиля листа, сокращенного обозначения детали;

- числа волн (только для листов профиля 40/150);

- толщины (только для листов профиля 54/200);

- обозначения настоящего стандарта.

- Примеры условных обозначений:

- 1 Лист профиля 40/150 восьмиволновый:

- 40/150 — 8 ГОСТ 30340-95

- 2 Лист профиля 54/200 толщиной 7,5 мм:

- 54/200 — 7,5 ГОСТ 30340-95

- 3 Деталь упрощенная коньковая перекрывающая к листам профиля 54/200:

### УКУ-2 ГОСТ 30340-95

- 3.8 Справочная масса листов и деталей приведена в приложении А.

# 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Листы и детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

- 4.1 Внешний вид

- 4.1.1 Листы и детали могут выпускаться окрашенными и неокрашенными.

- 4.1.2 Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин.

- Допускаются малозначительные дефекты:

- — отдельные сдиры протяженностью в любом направлении не более 100 мм;

- — отдельные щербины с одной стороны листа (детали) размером не более 15 мм в направлении, перпендикулярном кромке изделия. Общая величина щербин, измеренная вдоль кромки изделия, не должна превышать 60 мм;

- — отдельные поверхностные разрывы длиной не более 100 мм и шириной 2 мм.

- Суммарное число малозначительных дефектов на одном листе (детали) в любой комбинации не должно быть более трех, а число листов (деталей) с такими дефектами в выборке не должно быть более одной трети ее объема.

- 4.1.3 Цвет окрашенных листов и деталей и интенсивность их окраски должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем.

- 4.1.4 Поверхность листов и деталей должна быть равномерно окрашенной, без высолов и пятен, видимых на расстоянии 10 м.

- 4.2 Физико-механические показатели

- 4.2.1 Физико-механические показатели листов и деталей должны соответствовать указанным в таблице 4.

- Таблица 4

|  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | для листов профиля |  |  |  |
|  | 40/150 | 54/200 толщиной, мм |  | для деталей |
|  |  | 6,0 | 7,5 |  |
| Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс), не менее | 1,5(150) |  | 2,2(220) | — |
| Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | 16,5 (165) | 19,0(190) | 16,0(160) |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,60 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс·см/см2), не менее | 1,5(1,5) |  | 1,6(1,6) | 1,5(1,5). |
| Водонепроницаемость, ч, не менее | 24 |  |  | — |
| Морозостойкость: — число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения | 25 |  | 50 | 25 |
| — остаточная прочность, %, не менее | 90 |  |  |  |

4.2.2 Окрашенная поверхность листов и деталей должна быть устойчива к истиранию. Прочность цветного покрытия, измеряемая количеством израсходованного при истирании кварцевого песка, должна быть не менее 3 кг.

4.3 Маркировка

4.3.1 На лицевой поверхности перекрываемой части листов и деталей должны быть нанесены:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение профиля листа (сокращенное обозначение детали), а на листах профиля 54/200 также толщина;

- номер партии.

- 4.3.2 Качество маркировки должно быть таким, чтобы исключалась возможность оспорить ее содержание.

- 4.4 Упаковка

- 4.4.1 Листы и детали поставляют без упаковки.

- 4.4.2 В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы листы и детали должны поставляться в упакованном виде или в специализированных кассетах, а также, по согласованию с МПС, в универсальных крупнотоннажных контейнерах. Тара и упаковка — по ГОСТ 15846.

# 5 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Асбестоцементные волнистые листы и детали к ним относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.

# 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 6.1 Каждая партия листов и деталей должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

- 6.2 Правила приемки — по ГОСТ 30301 со следующим дополнением. Партию листов (деталей) принимают, если при проведении приемосдаточных испытаний по прочности на истирание цветного покрытия и состоянию окрашенной поверхности каждое изделие, отобранное для контроля, удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

- 6.3 При приемочном контроле предприятие-изготовитель может проводить приемосдаточные испытания по показателю испытательной планочной нагрузки вместо сосредоточенной штамповой нагрузки.

- Значения испытательной планочной нагрузки приведены в приложении Б.

- 6.4 При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора листов и деталей, число отбираемых изделий (объем выборки) и оценка результатов контроля — по ГОСТ 30301.

- 6.5 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставку листов и деталей документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение листов (деталей);

- номер партии и дату изготовления;

- количество листов и деталей каждой партии в поставке;

- результаты испытаний каждой партии;

- обозначение настоящего стандарта.

# 7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 7.1 Методы контроля — по ГОСТ 8747 и настоящему стандарту.

- 7.2 Длину деталей измеряют следующим образом:

- — коньковых и упрощенных коньковых деталей — вдоль оси раструбной части;

- — равнобокой угловой детали — вдоль одной из боковых кромок;

- — лотковой детали — вдоль оси детали.

- 7.3 Ширину коньковых и упрощенных коньковых деталей измеряют один раз посередине детали с использованием прямоугольных упоров; ширину равнобокой угловой детали и лотковой детали — у обеих торцевых кромок на расстоянии 30 — 50 мм от кромки.

- Каждое измерение должно быть в пределах допускаемых отклонений.

- 7.4 Высоту каждой рядовой волны и перекрывающей волны коньковых деталей измеряют с торцевой стороны волнистой части.

- 7.5 Испытание сосредоточенной штамповой нагрузкой следует проводить для листов:

- — профиля 40/150 — по схеме с двумя пролетами с расстоянием между опорами l, равным (750±5) мм в осях;

- — профили 54/200 — по схеме с одним пролетом с расстоянием между опорами l, равным (1500±5) мм в осях.

- 7.6 Величина предела прочности при изгибе отдельного образца не должна быть ниже нормативной, указанной в таблице 4, более чем на 10%.

- При испытании прочности листов испытательной планочной нагрузкой листы следует испытывать по схеме в соответствии с чертежом 12 ГОСТ 8747.

- 7.7 При определении ударной вязкости необходимо использовать, в зависимости от вида детали, прокладки, маятник и пояс шкалы копра в соответствии с таблицей 5.

- Таблица 5

| Сокращенное обозначение детали | Номинальная толщина детали, мм | Пояс шкалы копра | Толщина металлических прокладок под опорами копра, мм ±0,3 | Масса маятника, г ±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-1 КС-2 | 7,5 | Б | 17 | 291 |
| КУ-1 КУ-2 |  |  | 14 |  |
| УКС-1 УКС-2 | 5,8 | А | 9 | 163 |
| УКУ-1 УКУ-2 | 7,5 | Б | 8 | 291 |
| PC | 5,8 | А | 9 | 163 |
| РУ | 7,5 | Б | 8 | 291 |
| ЛС | 5,8 | А | 9 | 163 |
| ЛУ | 7,5 | Б | 8 | 291 |

# 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортирование листов и деталей производится транспортом любого вида с соблюдением Правил перевозок грузов, установленных для транспорта данного вида, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.

Транспортирование листов и деталей железнодорожным транспортом производится на платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом их размещение и крепление должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235 и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.

8.1.2 Транспортирование листов и деталей осуществляют в пакетированном виде:

—	в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;

- в деревянных решетчатых ящиках по ГОСТ 10198;

- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяют стальную ленту по ГОСТ 3560 или проволоку по ГОСТ 3282. Количество обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливаются соответствующими нормативными документами.

8.1.3 Габаритные размеры пакетов не должны превышать по длине 1950 мм, по ширине 1350 мм, по высоте 1880 мм; масса пакета не должна быть более 5000 кг.

8.1.4 Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных подписей, выполненных на самом пакете или ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.

8.1.5 Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде и крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.

При погрузке в крытые железнодорожные вагоны число листов в штабеле, состоящем из одной или более стоп, не должно превышать:

165 шт. — для листов профиля 40/150;

150 шт. 	" 	" 	" 	54/200 толщиной 6,0 мм;

130 шт. 	" 	" 	" 	54/200 	" 	7,5 мм.

8.2 Хранение

8.2.1 Хранение листов и деталей у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.

8.2.2 Транспортные пакеты при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в штабели.

Стопы непакетированных листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы вместе с поддонами (подкладками) могут быть установлены друг на друга в штабели.

8.2.3 Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг на друга должна осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп — 2,5 мм.

8.2.4. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и деталям и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления (прокладки), исключающие возможность повреждения изделии.

# 9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 При применении листов и деталей следует руководствоваться проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

9.2 Назначение листов и деталей приведено в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

| Вид листа | Назначение листа |
| --- | --- |
| 40/150 8-волновый 40/150 7-волновый | Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий |
| 54/200 толщиной 6,0 мм | Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий |
| 54/200 толщиной 7,5 мм | Устройство бесчердачных кровель и стеновых ограждений производственных зданий и сооружений |

Таблица 7

| Сокращенное обозначение детали | Назначение детали |
| --- | --- |
| КС-1, КС-2, КУ-1, КУ-2, УКС-1, УКС-2, УКУ-1, УКУ-2 | Устройство коньков |
| PC, РУ | Обрамление выступов над кровлей и углов стен |
| ЛС, ЛУ | Устройство ендов и деформационных швов покрытий и стен |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

СПРАВОЧНАЯ МАССА ЛИСТОВ И ДЕТАЛЕЙ

Таблица A.1 — Справочная масса листов

| Вил листа | Масса, кг |
| --- | --- |
| 40/150 7-волновый | 23,2 |
| 40/150 8-волновый | 26,1 |
| 54/200 толщиной 6,0 мм | 26,0 |
| 54/200 толщиной 7,5 мм | 35,0 |

Таблица A.2 — Справочная масса деталей

| Сокращенное обозначение детали | Масса, кг |
| --- | --- |
| КС-1 КС-2, КУ-1, КУ-2 | 8,0 |
| ÓKC-1, ÓKC-2 | 4,9 |
| УКУ-1 | 7,5 |
| УКУ-2 | 7,4 |
| РС | 14,1 |
| PÓ | 14,7 |
| ЛС | 8,0 |
| ЛУ | 11,4 |

Примечание — Значения массы листов и деталей получены расчетным путем, исходя из влажности 12 %, являются ориентировочными и не могут быть использованы в качестве нормативных.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛАНОЧНОЙ НАГРУЗКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ

Таблица Б.1

| Профиль листа | Ширина, мм | Толщина, мм | Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40/150 | 980 | 5,8 | 2,60(260) |
| 40/150 | 1130 | 5,8 | 3,00(300) |
| 54/200 | 1125 | 6,0 | 4,90(490) |
| 54/200 | 1125 | 7,5 | 5,25(525) |

Ключевые слова: листы асбестоцементные волнистые, детали к ним, профиль листа, устройство кровель и стеновых ограждений