ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8713-79

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Flux welding. Welded joints. Maih types design elements and dimensions | ГОСТ 8713-79 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых сваркой под флюсом, и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки под флюсом:

АФ - автоматическая на весу;

АФф - автоматическая на флюсовой подушке;

АФм - автоматическая на флюсомедной подкладке;

АФо - автоматическая на остающейся подкладке;

АФп - автоматическая на медном ползуне;

АФш - автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;

АФк - автоматическая с предварительной подваркой корня шва;

МФ - механизированная на весу;

МФо - механизированная на остающейся подкладке;

МФш -механизированная с предварительным наложением подварочного шва;

МФк - механизированная с предварительной подваркой корня шва.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

Таблица 1

| Тип соединения | Форма подготовленных кромок | Характер сварного шва | Форма поперечного сечения |  | Способ сварки | Толщина свариваемых деталей, мм | Условное обозначение сварного соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовленных кромок | сварного шва |  |  |  |
| Стыковое | С отбортовкой кромок | Односторонний |  |  | АФ; МФ | 1,5-3,0 | C1 |
|  |  |  |  |  |  | 2,0-12,0 | C47 |
|  | Вез скоса кромок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АФф | 2,0 10,0 | C4 |
|  |  |  |  |  | АФм | 3,0-12,0 |  |
|  |  |  |  |  | АФп | 5,0-20,0 |  |
| Стыковое | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | АФо; МФо | 2,0-12,0 | С5 |
|  |  | Двусторонний |  |  | АФ; МФ | 2,0-20,0 | С7 |
|  |  |  |  |  | АФш; МФш | 2,0-12,0 |  |
|  |  |  |  |  | АФф | 2,0-32,0 | С29 |
|  | Без скоса кромок с последующей строжкой |  |  |  |  | 16,0-32,0 | С3О |
| Стыковое | Со скосом одной кромки | Односторонний |  |  | АФф | 8,0 20,0 | С9 |
|  |  |  |  |  | АФм |  |  |
|  |  |  |  |  | АФо; МФо | 8,0-30,0 | С10 |
| Стыковое | Со скосом одной кромки | Односторонний замковый |  |  | АФо | 8,0-30,0 | С11 |
|  |  | Двусторонний |  |  | АФ | 14,0-20,0 | С12 |
|  | С криволинейным скосом одной кромки | Односторонний |  |  | АФф | 16,0-50,0 | С31 |
| Стыковое | С ломанным скосом одной кромки | Односторонний |  |  | АФф | 16,0-50,0 | C32 |
|  | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | АФ | 20,0-30,0 | C15 |
|  | Со скосом кромок | Односторонний |  |  | АФф | 8,0-24,0 | C18 |
|  |  |  |  |  | АФм | 12,0-30,0 |  |
| Стыковое | Со скосом кромок | Односторонний |  |  | АФо; МФо | 8,0-30,0 | C19 |
|  |  | Односторонний замковый |  |  | АФо |  | C20 |
|  |  | Двусторонний |  |  | АФ; МФ | 14,0-30,0 | C21 |
| Стыковое | Со скосом кромок | Двусторонний |  |  | АФк; МФк | 14,0-30,0 | C21 |
|  |  |  |  |  | АФш; МФш | 5,0-14,0 |  |
|  |  |  |  |  | АФф | 14,0-30,0 | С33 |
| Стыковое | С криволинейным скосом кромок | Односторонний |  |  | АФо | 16,0-60,0 | С34 |
|  |  | Односторонний замковый |  |  |  | 16,0-50,0 | С35 |
|  |  | Двусторонний |  |  | АФк | 24,0-160,0 | С23 |
| Стыковое | С ломанным скосом кромок | Односторонний |  |  | АФф | 20,0-60,0 | С36 |
|  | С ломанным скосом кромок | Односторонний замковый |  |  | АФо | 16,0-60,0 | С37 |
|  | С двумя симметричными скосами кромок | Двусторонний |  |  | АФ; МФ | 18,0-60,0 | С25 |
| Стыковое | С двумя симметричными скосами кромок | Двусторонний |  |  | АФк | 24,0-60,0 | С25 |
|  |  |  |  |  | АФф | 18,0-60,0 | С38 |
|  | С двумя несимметричными скосами кромок |  |  |  | АФш; МФш | 16,0-60,0 | С39 |
|  | С двумя симметричными криволинейными скосами кромок |  |  |  | АФ | 50,0-160,0 | С26 |
| Стыковое | С двумя несимметричными скосами кромок | Двусторонний |  |  | АФш | 24,0-130,0 | С40 |
|  |  |  |  |  |  | 24,0-60,0 | С41 |
| Угловое | С отбортовкой одной кромки | Односторонний |  |  | АФ; МФ | 1,5-3,0 | У1 |
|  | Без скоса кромок | Двусторонний |  |  | АФш; МФш | 4,0-14,0 | У5 |
| Угловое | Со скосом одной кромки | Двусторонний |  |  | АФш; МФш | 8,0-20,0 | У7 |
|  | С двумя несимметричными скосами одной кромки |  |  |  |  | 20,0-40,0 | У3 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | АФ; МФ | 3,0-40,0 | Т1 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  | Т3 |
| Тавровое | Без скоса кромок | Двусторонний |  |  | АФш; МФш | 3,0-20,0 | Т3 |
|  | Со скосом одной кромки |  |  |  | АФш; МФш | 8,0-30,0 | Т7 |
|  | С криволинейным скосом одной кромки |  |  |  | АФш | 16,0-30„0 | Т2 |
| Тавровое | С двумя симметричными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | АФ; МФ | 16,0-40,0 | Т8 |
|  | С двумя несимметричными скосами одной кромки |  |  |  | АФш; МФш | 20,0-40,0 | Т4 |
| Тавровое | С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки | Двусторонний |  |  | АФ | 30,0-60,0 | T5 |
| Нахлесточное | Без скоса кромок | Односторонний |  |  | АФ; МФ | 10-20,0 | H1 |
|  |  | Двусторонний |  |  |  |  | H2 |

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-52, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

Таблица 2

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | R | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| С1 |  |  | АФ; МФ | 1,5-3,0 | s-1,5s | s-3s |

* Размер для справок.

Таблица 3

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| C47 |  |  | АФ, МФ | 2 | 0 | +0,3 | 8,5 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 |  | +0,5 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 |  | +0,8 | 12 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 |  | +1,0 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 8 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  |  | 21 |  |  |

Примечание. Способ сварки МФ для s<3 мм применять не рекомендуется.

Таблица 4

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | g |  | g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C4 |  |  | АФф | 2 | 0,0 | +1,0 | 12 | 1,5 | ±1,0 | 1,0 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 | 1,0 | ±1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 |  |  | 16 | 2,0 | +1,0 -1,5 | 1,5 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 7 | 2,0 | ±1,5 |  |  |  | 2,0 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 7 до 10 |  |  | 26 |  |  |  |  |

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение e1 должно быть от 4 мм до 0,5е.

Таблица 5

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| C4 |  |  | АФм | 3 | 1,0 | +0,5 | 14 | 1,5 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 | 1,5 | +1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 7 | 2,0 |  |  | 2,0 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 7 до 10 |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 | 4,0 |  | 28 |  |  |

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение е1 должно быть от 4 мм до 0,5е.

Таблица 6

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | e1 ±4 | е, не более | b |  | g=g1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С4 |  |  | АФп | 5-6 | 12 | 23 | 3 | +2 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | 7-10 | 14 | 26 | 4 |  |  | +1,5 -1,0 |
|  |  |  |  | 12-14 |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16-18 | 16 | 36 | 5 |  | 2,0 | ±1,5 |
|  |  |  |  | 20 |  | 38 | 6 |  |  |  |

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок.

Таблица 7

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | m, не менее | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| С5 |  |  | АФо; МФо | 2 | 1,5 | ±1,0 | 15 | 12 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 | 3,0 | ±1,5 |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 7 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 7 до 8 |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 | 4,0 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 | 5,0 |  |  | 28 |  |  |

Примечание. Способ сварки МФо для s>6 мм применять не рекомендуется.

Толщина подкладки должна быть не менее 0,25, но не менее 1,5 мм.

Таблица 8

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С7 |  |  | АФ; МФ | 2 | 0 | +0,3 | 8,5 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 |  | +0,5 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 |  | +0,8 | 12 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 |  | +1,0 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 9 |  |  |  |  | ±1,5 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 14 |  |  | 23 | 3,0 | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 |  |  | 28 |  | ±2,0 |

Примечание. Способ сварки МФ для s>6 мм применять не рекомендуется.

Таблица 9

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | e1±2 | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| С7 |  |  | АФш; МФш | 2 | 0,5 | +0,5 | 8,5 | 8 | 1,5 | ±10 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 | 1,0 | ±1,0 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 3 до 4 |  |  | 12 |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 5 |  |  | 14 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 7 | 1,5 | +1,0 -1,5 | 16 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 7 до 12 | 2,0 | +1,0 -2,0 | 19 | 14 | 3,0 | +1,0 -2,0 |

Примечание. Способ сварки МФш для толщин 3 мм ³s³6 мм применять не рекомендуется.

Таблица 10

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | е, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С29 |  |  | АФф | 2 | 0 | +1 | 8,5 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 2 до 3 | 1 | ±1 | 10 |  | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 5 |  |  | 12 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 5 до 6 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 6 до 9 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 |  |  | 24 |  | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 26 |  | ±2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 22 | 4 | +1 -2 | 34 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 2,6 | 5 | +1 -2 | 40 | 3,0 | +2,0 -2,5 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 30 | 6 | +2 -1 | 42 |  | +2,0 3,0 |
|  |  |  | АФф* | От 6 до 9 | 3 | ±1 | 22 | 2,5 | ±1,5 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 16 | 4 |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 24 | 5 | ±1,5 | 34 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 32 | 6 |  | 40 | 3 | ±2 |

* Перед сваркой первого шва зазор на № 1/3 толщину основного металла необходимо заполнить флюсом, а затем на оставшиеся 2/3 крупкой из электродной проволоки, окатышами или другим гранулированным металлом.

Таблица 11

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | h ±1 | f ±2 | е, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| С30 |  |  | АФф | От 16 до 22 | 8 | 9 | 18 |
|  |  |  |  | Св. 22 до 26 | 13 | 14 | 24 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 32 | 18 | 18 | 28 |

Таблица 12

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С9 |  |  | АФф; AФм | От 8 до 9 | 18 | ±3 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | С. 9 до 10 | 20 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 | 22 |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | 24 |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок.

Таблица 13

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | d, не менее | m, не менее | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С10 |  |  | АФо; МФо | 8 | 2 | ±1,0 | 3 | 25 | 18 | ±3 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  |  |  |  | 22 | ±4 | 2,0 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | 3 | ±1,5 | 4 |  |  |  |  | -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  |  |  | 24 |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 | 4 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 19 до 20 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 5 |  |  |  | 26 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  |  |  | 40 | 30 |  |  |  |

Таблица 14

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С11 |  |  | АФо | 8 | 2 | ±1,0 | 18 | ±3 | 1,5 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  |  | 22 | ±4 | 2,0 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | 3 | ±1,5 |  |  |  | -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 24 |  | 2,5 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 4 |  |  |  |  | -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 5 |  | 26 |  |  | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 |  |  | 30 |  |  | -2,0 |

Таблица 15

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=si | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин | Пред откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C12 |  |  | АФ | 14 | 18 | ±3 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 22 | ±4 |  |  |

Таблица 16

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=si | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин | Пред откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С31 |  |  | АФф | 16 | 19 | ±2 | 2,0 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 25 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 25 до 30 | 23 | ±3 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 35 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 35 до 40 | 26 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 45 | 28 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 30 |  |  |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=si | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин | Пред откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C32 |  |  | АФф | 16 | 19 | ±3 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 25 | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 25 до 30 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 35 | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 35 до 40 | 24 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 45 | 25 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 26 |  |  |  |

Таблица 18

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| C15 |  |  | АФ | От 20 до 24 | 22 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 28 | 26 | ±4 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 | 30 |  |

Таблица 19

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | с±1 | с |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C18 |  |  | АФф | От 8 до 9 | 3 | 18 | ±3 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  | 22 | ±4 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 14 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 |  | 24 |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 26 | ±5 |  |  |

Таблица 20

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | e |  | с±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| С18 |  |  | АФм | От 12 до 14 | 22 | ±4 | 3 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 26 | 26 | ±5 | 4 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 | 30 |  | 5 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  |  |  |

Таблица 21

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | b |  | d, не менее | m, не менее | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| Cl9 |  |  | АФо; МФо | 8 | 2 | ±1,0 | 3 | 30 | 16 | ±3 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 | 1,5 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 |  |  | 4 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 | 2,0 | +1,0 -1,5 |  |  | 24 |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 | 4 | ±1,5 |  | 40 | 28 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 |  |  | 6 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 22 | 5 |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 |  |  |  | 50 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |

Таблица 22

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C20 |  |  | АФо | 8 | 2 | ±1,0 | 16 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 9 |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | 3 | ±1,5 | 23 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 | 4 |  | 28 |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 |  |  | 30 | ±4 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 22 | 5 |  | 32 |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 |  |  | 34 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 |  |  | 36 |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  |  | 40 |  |

Таблица 23

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  | с±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| С21 |  |  | АФ; МФ | От 14 до 16 | 18 | ±3 | 2,0 | +1,0 -1,5 | 6 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 22 | ±4 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 7 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 24 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | С в.24 до 30 | 30 |  | 3,0 |  |  |

Примечание. При способе сварки МФ притупление с=3±1 мм.

Таблица 24

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C21 |  |  | Афк; МФк | 14 | 20 | ±4 | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 16 |  |  | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 25 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 30 | ±6 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 30 | 37 | ±7 |  |  |

Таблица 25

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | h±1 | е |  | e1±2 | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С21 |  |  | АФш; МФш | От 5 до 7 | 3 | 17 | ±3 | 12 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  |  | Св. 7 до 8 | 4 |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 8 до 9 |  | 20 | ±4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 | 5 |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 12 |  |  |  |  | 2,0 | +1,0 -1,5 |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | 8 |  |  | 16 |  |  |

Таблица 26

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е±4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| C33 |  |  | АФф | От 14 до 18 | 22 |
|  |  |  |  | Св. 18 до 24 | 24 |
|  |  |  |  | С в.24 до 30 | 30 |

Таблица 27

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  | R±1 | a, ° ±1° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| С34 |  |  | АФо | 16 | 23 | ±4 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 6 | 12 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 25 | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 25 до 30 | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 35 | 33 | ±5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 40 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С в. 40 до 45 | 38 | ±6 |  | +1,5 2,0 | 8 | 10 |
|  |  |  |  | Св. 456 до 50 | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 | 44 | ±7 | 3,0 | +1,5 -2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 80 | 46 |  |  |  |  |  |

Таблица 28

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е |  | g |  | R±1 | a, ° ±2° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| С35 |  |  | АФо | 16 | 23 | ±4 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 6 | 12 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20до 25 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 25 до 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 35 | 31 | ±5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 35 до 40 | 34 |  |  | +1,5 -2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 45 | 36 | ±6 |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 38 |  |  |  |  |  |

Таблица 29

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | с±1 | R± | е |  | е1±4 | g |  | a, ° ±1° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| С23 |  |  | АФк | 24 | 6 | 6 | 24 | ±4 | 15 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 12 |
|  |  |  |  | Св. 24 , до 26 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 32 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 32 до 34 |  |  | 29 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 36 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 38 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 40 | 8 | 8 | 32 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 42 |  |  | 33 |  |  |  | +1,5 -2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 42 до 45 |  |  | 34 | ±5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 45 до 48 |  |  | 36 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 48 до 50 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 |  |  | 45 | ±6 |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 60 до 65 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 65 до 70 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 70 до 80 |  |  | 51 | ±7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 80 до 90 |  |  | 55 | ±8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 90 до 100 |  |  | 59 | ±.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 100 до 110 |  | 10 | 60 |  |  | 4,0 | +2,0 -3,0 | 8 |
|  |  |  |  | Св. 110 до 115 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 115 до 120 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 120 до 125 |  |  | 64 | ±10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 125 до 130 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 130 до 140 |  |  | 69 | ±11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 140 до 150 |  |  | 72 | ±12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 150 до 160 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |

Таблица 30

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С36 |  |  | АФф | 20 | 30 | ±2 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 22 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 2б до 28 | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 |  | ±3 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 32 | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 32 до 34 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 36 | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 38 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 40 | 39 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 42 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cв. 42 до 45 | 41 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 45 до 48 | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 48 до 50 | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 | 49 |  |  |  |

Таблица 31

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C37 |  |  | АФо | 16 | 28 | ±2 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 20 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 25 | 31 | ±3 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 25 до 30 | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 35 | 36 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 35 до 40 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 45 | 41 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 43 | ±5 |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 | 47 |  |  |  |

Таблица 32

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C25 |  |  | АФ; МФ | От 18 до 25 | 24 | ±4 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 25 до 38 | 28 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 48 | 32 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 48 до 54 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 44 до 60 | 39 |  |  |  |

Примечание. При способе сварки МФ притупление с=3±1 мм.

Таблица 33

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  | a, °±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| C25 |  |  | АФк | От 24 до 28 | 24 | ±4 | 2,5 | +1,0 2,0 | 30 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 38 | 29 | ±5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 48 |  |  |  | +1,5 -2,0 |  |
|  |  |  |  | Св. 48 до 54 | 33 |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | Св. 54 до 60 | 36 |  |  |  |  |

Таблица 34

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е±4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| С38 |  |  | АФф | От 18 до 25 | 24 |
|  |  |  |  | Св. 25 до 40 | 32 |
|  |  |  |  | Св. 40 до 50 | 38 |
|  |  |  |  | Св. 50 до 60 | 43 |

Таблица 35

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | h ±1 | е |  | е1±2 | g |  | a, ° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C39 |  |  | АФш; МФш | От 16 до 20 | 8 | 18 | ±3 | 16 | 2,5 | -1,0 -2,0 | 25 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 26 |  | 22 | ±4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cв. 26 до 32 | 9 | 26 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 32 до 36 |  | 28 | ±5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 38 | 10 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 44 |  | 34 |  | 20 |  | +1,5 -2,0 | 22 | ±2 |
|  |  |  |  | Св. 44 до 50 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 56 |  | 45 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | Св. 56 до 60 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | g |  | a, °±2° | R ±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| C26 |  |  | АФ | 50 | 27 | ±3 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 12 | 6 |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 60 до 65 | 31 | ±4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 70 | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 70 до .80 | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 80 до 90 | 36 | ±5 |  | +1,5 -2,0 | 10 | 8 |
|  |  |  |  | Св. 90 до 100 | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 100 до 110 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 110 до 115 | 41 | ±6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 115 до 120 | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 120 до 125 | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 125 до 130 | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 130 до 140 | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 140 до 150 | 49 | ±7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 150 до 160 | 51 | ±8 |  |  |  |  |

Таблица 37

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | R±1 | е |  | п |  | a, °±2° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| С40 |  |  | АФш | От 24 до 28 | 6 | 25 | ±5 | 2,5 | +1,0 -2,0 | 12 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 36 |  | 28 | ±6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 40 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 42 | 8 |  |  |  | +1,5 -2,0 | 10 |
|  |  |  |  | Св. 42 до 55 |  | 36 | ±7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 65 |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 65 до 80 |  | 50 | ±9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 80 до 100 |  | 58 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 100 до 110 | 10 | 61 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | Св. 110 до 115 |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 115 до 120 |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 120 до 125 |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 125 до 130 |  | 68 | ±11 |  |  |  |

Таблица 38

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s=s1 | е |  | п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C41 |  |  | АФш | 24 | 28 | ±3 | 2,5 | +1,0 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 30 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 30 до 32 | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 32 до 34 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 36 | 34 | ±4 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 36 до 38 | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 38 до 42 | 36 |  |  | +1,5 -2,0 |
|  |  |  |  | Св. 42 до 45 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 | 42 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 | 45 |  |  |  |

Таблица 39

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е+3 | i | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |  |
| У1 |  |  | AФ; МФ | 1,5-3,0 | s+s1 | s-3s | s-1,5s |

*Размер для справок.

Таблица 40

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | n ±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |
| У5 |  |  | АФш; МФш | 4 | 1,5 |
|  |  |  |  | Св. 4 до 9 | 2 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 14 | 3 |

Таблица 41

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| У7 |  |  | АФш; МФш | От 8 до 9 | 13 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 12 | 16 |  |
|  |  |  |  | Св. 12 до 14 | 20 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | 25 | ±4 |

Таблица 42

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | h±l | е |  | g1, ±2 | е1, ±3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| У3 |  |  | АФш; МФш | От 20 до 24 | 7 | 20 | ±3 | 3 | 17 |
|  |  |  |  | Св. 24 до 28 | 8 | 25 | ±4 | 4 |  |
|  |  |  |  | С ч. 28 до 34 | 10 | 30 |  | 5 | 20 |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 | 12 | 49 |  |  | 23 |

Таблица 43

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т1 |  |  | АФ; МФ | 3 | 0 | +0,8 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 5 |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 40 |  | +1,5 |

Таблица 44

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т3 |  |  | АФ; МФ | 3 | 0 | +0,8 |
|  |  |  |  | Св. 3 до 5 |  | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 40 |  | +1,5 |

Таблица 45

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т3 |  |  | АФш; МФш | От 3 до 5 | 0 | +1,5 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 9 |  | +2,0 |
|  |  |  |  | Св. 9 до 10 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 10 до 14 |  | +3,0 |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 |  |  |

Таблица 46

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | g±2 | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| T7 |  |  | АФш; МФш | От 8 до 9 | 4 | 15 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 8 до 14 | 5 | 22 |  |
|  |  |  |  | Св. 14 до 20 | б | 30 | ±4 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 | 7 | 39 |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 | 9 | 45 | ±5 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 | 10 |  |  |

Таблица 47

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е |  | g±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |
| T2 |  |  | АФш | 16 | 18 | ±3 | 6 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 18 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 18 до 20 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 20 до 22 |  |  | 7 |
|  |  |  |  | Св. 22 до 24 | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 26 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 26 до 28 |  | ±4 | 8 |
|  |  |  |  | Св. 28 до 30 | 23 |  |  |

Таблица 48

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | g±2 | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| T8 |  |  | АФ; МФ | От 16 до 18 | 4 | 25 | +4 -7 |
|  |  |  |  | Св. 16 до 22 | 5 | 30 | +4 -8 |
|  |  |  |  | Св. 22 до 26 | 6 | 36 | +4 -10 |
|  |  |  |  | Св. 26 до 30 | 7 | 40 | +4 11 |
|  |  |  |  | Св. 30 до 36 | 8 | 50 | +4 -12 |
|  |  |  |  | Св. 36 до 40 | 9 | 56 | +4 -16 |

Примечание. При способе сварки МФ притупление с=3±1 мм.

Таблица 49

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | h±1 | g |  | g1±2 | е |  | е1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| T4 |  |  | АФш; МФш | 20 | 7 | 6 | ±2 | 3 | 26 | +4 -7 | 13 | ±3 |
|  |  |  |  | Св. 20 до 24 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 24 до 28 | 8 | 8 |  | 4 | 29 | +4 -8 |  |  |
|  |  |  |  | Св. 28 до 34 | 10 | 10 |  | 5 | 35 | +4 -10 | 17 |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 | 12 | 12 | ±3 |  | 40 | +4 -11 |  |  |

Таблица 50

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | е±2 | е±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  |  |
| Т5 |  |  | АФ | 30 | 16 | 6 |
|  |  |  |  | Св. 30 до 34 | 17 |  |
|  |  |  |  | Св. 34 до 40 | 18 |  |
|  |  |  |  | Св. 40 до 42 | 19 | 7 |
|  |  |  |  | Св. 42 до 45 | 20 |  |
|  |  |  |  | Св. 45 до 50 | 26 |  |
|  |  |  |  | Св. 50 до 55 |  | 8 |
|  |  |  |  | Св. 55 до 60 | 28 |  |

Таблица 51

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Н1 |  |  | АФ; МФ | От 1 до 5 | 0 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 10 |  | +2,0 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 20 |  | +3,0 |

Таблица 52

Размеры, мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | Способ сварки | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| Н2 |  |  | АФ; МФ | От 1 до 5 | 0 | +1,0 |
|  |  |  |  | Св. 5 до 10 |  | +2,0 |
|  |  |  |  | Св. 10 до 20 |  | +3,0 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

5. При сварке кольцевых швов стыковых соединений допускается увеличение выпуклости g, g1 до 30 %.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. Сварные соединения Т7, Т8, Т4 следует выполнять в положении «в лодочку» по ГОСТ 11969-79.

Угловые швы без скоса кромок разрешается выполнять как в нижнем положении, так и в положении «в лодочку» по ГОСТ 11969-79.

7. Подварочный шов и подварку корня шва разрешается выполнять любым способом дуговой сварки.

8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 53, должна производиться также, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 53

мм

| Толщина тонкой детали | Разность толщин деталей |
| --- | --- |
| От 2 до 4 | 1 |
| Св 4 » 30 | 2 |
| » 30 » 40 | 4 |
| » 40 | 6 |

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).

Черт. 1

При разнице толщины свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 53, на детали, имеющей большую толщину s1, должен быть сделан скос с одной или с двух сторон до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке детален толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. (Исключен, Изм. № 2).

11. Допускается выпуклость или вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета Кп (черт. 5), установленного при проектировании.

Черт. 5

Примечание. Катетом Кп является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет Кп принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший.

12. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в рекомендуемом приложении 1.

13. При применении сварки под флюсом взамен ручной дуговой сварки катет углового шва расчетного соединения может быть уменьшен до значений, приведенных в рекомендуемом приложении 2.

14. Допускается смешение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга не более:

0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;

1,0 мм - для деталей толщиной 4-10 мм;

0,1 s мм, но не более 3 мм - для деталей толщиной более 10 мм.

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30% номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента, предельные отклонения утла скоса кромок могут быть увеличены до ±5°. При этом соответственно может быть изменена ширина шва, е, е1.

15, 16. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

мм

| Предел текучести свариваемой стали, МПа | Минимальное значение катетов углового шва для свариваемого элемента большей толщины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 16 | св. 16 до 22 | св. 22 до 32 | св. 32 до 40 | св. 40 до 80 |
| До 400 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Св. 400 до 450 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание. Максимальное значение катетов не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

мм

| Катет углового шва для сварки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ручной дуговой | под флюсом |  |  |  |
|  | проволокой диаметром от 3 до 5 |  | проволокой диаметром от 1,4 до 2,5 |  |
|  | в положении «в лодочку» | в нижнем положении | в положении «в лодочку» | в нижнем положении |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 9 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 12 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 13 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 14 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 15 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 16 | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

| Номинальный размер катета углового шва | Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения |
| --- | --- |
| До 5 | +1,0 |
| Св. 5 до 8 | +2,0 |
| Св. 8 до 12 | +2,5 |
| Св. 12 | +3,0 |

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам. Академией наук УССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

И. А. Серебряник (руководитель темы); Л. М. Титкова; М. Н. Шабалкин, А. А. Казимиров (руководитель темы); В. П. Лозовский

2. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.79 № 5047

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8713-70

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 11969-79 | 6 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1986 г., январе 1989 г., июле 1990 г. (ИУС 11-86, 4-89, 10-90)